Příloha č. 5

Technické požadavky na kobercové krytiny:       - Konstrukce – všívaný smyčkový typ vlasu

- Materiál vlasu – 100% Polyamide

- Podkladová vrstva- – bitumen se skelnými vlákny

- Celková hmotnost min 4250g/m2

- Gramáž vlasu min 550 g/m2

- Celková výška cca min 6,0 mm

- Výška vlákna min 3,0mm

- Použití: schodiště, kolečkovou židli (odolnost). Velkoprostorové kanceláře

- min. počet vpichů 160.000/m2

- Stupeň hořlavosti B (fl)

- Třída opotřebení min. 33

- Objektové čtverce 50x50 cm

- Odolnost elektrostatická horizontální: 108

- Pochozí test -0,1 KV

- Antistatický IBM/ICL

- stálobarevnost- odolnost oděru dle ISO 105 X12   min.  ≥5

- Rozměrová stálost EN 986 ≤0,20%