Příloha č. 4 - TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Technická specifikace -  kobercové krytiny:

- Konstrukce – všívaný smyčkový

- Materiál vlasu – 100% hloubkově barvený Polyamid

- Podkladová vrstva- – bitumen se skelnými vlákny

- Celková hmotnost min 4250g/m2

- Gramáž vlasu min 550 g/m2

- Celková výška cca min 6,0 mm

- Výška vlákna min 2,4 mm

- Použití: schodiště, velkoprostorové kanceláře,

- Odolnost: kolečkovou židli – EN 985/A - ANO

- Min. počet vpichů 171.000/m2

- Stupeň hořlavosti B (fl) – S1

- Třída zátěže EN 1307, min. 33

- Objektové čtverce 50x50 cm

- Odolnost elektrostatická horizontální: 109 Ω

- Pochozí test - 0,2 KV, ISO 6356

- Antistatický IBM/ICL

- Stálobarevnost - odolnost oděru dle ISO 105 X12   min.  ≥5

- Stálobarevnost na světle ISO 105B02  ≥6

- Rozměrová stálost ISO 2551  ≤ 0,20%

- Barevnost – dodání vzorkovnice nabízených koberců, která musí obsahovat, minimálně 5 základních barev - modrá, červená, zelená, šedá, hnědá v jednobarevném provedení (další nabídnuté barvy a kombinace barev (vzory) v dodaném vzorníku bude dodavatel dodávat za stejné ceny)

Technická specifikace -  PVC:

- Třída zátěže, min. 33

- Stupeň hořlavosti B (fl) – S1

- Rozměrová stálost EN434  0,05%

- Stálobarevnost na světle ISO 105B02  6

- Odolnost elektrostatická horizontální: 109 Ω

- Barevnost – dodání vzorkovnice nabízených PVC, linolea, která musí obsahovat, minimálně 5 základních barev - modrá, červená, zelená, šedá, hnědá v jednobarevném provedení (další nabídnuté barvy a kombinace barev (vzory) v dodaném vzorníku bude dodavatel dodávat za stejné ceny)